附件2：

面料技术参数

| 名称 | 面料名称 | 纱织 | 密度 | 涤棉含量 | 花型、颜色 | 相关参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 护士服 上下款 （夏装） | 涤 平 | 32×45 | 110×65 | 20%抗皱丝，60%涤，20%棉 | 白色 | 甲醛含量≤75mg/kg PH值4.0—8.5 mg/kg 可分解致癌芳香胺染料-24种≤20mg/kg 起球≥3.5 耐水色牢度≥3 耐干摩擦色牢度≧3-4 耐湿摩擦色牢度≧3 | 300套 |
| 护士服 上下款 （冬装/） | 双面斜纹涤 卡 | 16×32 | 80×57 | 20%抗皱丝，60%涤，20%棉 | 白色 | 甲醛含量≤75mg/kg PH值4.0—8.5 mg/kg 可分解致癌芳香胺染料-24种≤20mg/kg 起球≥3.5 耐水色牢度≥3 耐干摩擦色牢度≧3-4 耐湿摩擦色牢度≧3 | 300套 |
| 洗手衣 | 纯棉 平布 | 20×20 | 60×60 | 100％棉 | 淡紫色（女式） 深蓝色（男式） | 甲醛含量≤75mg/kg PH值4.0—8.5 mg/kg 耐氯化水色牢度≧3 耐干摩擦色牢度≧3-4 耐湿摩擦色牢度≧3 禁用可分解致癌芳香胺染料 GB-18401列出的24种有害物质不得检出 | 200套 |
| 手术衣 | 纯棉 纱卡 | 20×20 | 108×58 | 100%棉 | 墨绿色 | 甲醛含量≤75mg/kg PH值4.0—8.5 mg/kg 耐氯化水色牢度≧3 耐干摩擦色牢度≧3-4 耐湿摩擦色牢度≧3 禁用可分解致癌芳香胺染料 GB-18401列出的24种有害物质不得检出 | 200件 |
| 病员服 | 色织 | 20×20 | 88×61 | 100%棉 | 条纹 | 甲醛含量≤75mg/kg PH值4.0—8.5 mg/kg 耐氯化水色牢度≧3 耐干摩擦色牢度≧3-4 耐湿摩擦色牢度≧3 禁用可分解致癌芳香胺染料 GB-18401列出的24种有害物质不得检出 | 220套 |
| 医生工作服 （夏装） | 涤 平 | 32×45 | 110×65 | 20%抗皱丝，60%涤，20%棉 | 白色 | 甲醛含量≤75mg/kg PH值4.0—8.5 mg/kg 可分解致癌芳香胺染料-24种≤20mg/kg 起球≥3.5 耐水色牢度≥3 耐干摩擦色牢度≧3-4 耐湿摩擦色牢度≧3 | 200件 |
| 医生工作服 （冬装/） | 双面斜纹涤 卡 | 16×32 | 80×57 | 20%抗皱丝，60%涤，20%棉 | 白色 | 甲醛含量≤75mg/kg PH值4.0—8.5 mg/kg 可分解致癌芳香胺染料-24种≤20mg/kg 起球≥3.5 耐水色牢度≥3 耐干摩擦色牢度≧3-4 耐湿摩擦色牢度≧3 | 200件 |
| 工作帽 |  |  |  | 100%棉 |  | 尺码: 均码（可通过绑带调节大小） 帽顶款式: 平顶 帽檐款式: 蓬蓬帽、葫芦帽、圆顶帽 厚度指数：适中 前额汗巾：前额有吸汗巾 人群: 护士、医生 颜色分类: 多颜色、多图案 | 100个 |

2、工作服要求：新疆精梳棉，无上浆。透气性好，不起球，不起褶。耐氯漂，不易变黄 。

3、洗手衣要求：新疆精梳棉，无上浆、无拉伸。经过高温缩水处理，缩水率约6%。耐高温、耐氯漂。布质细腻、透气性好、富有垂感、耐摩擦、抗静电、耐氯漂、不褪色、终身（不起毛、不起球）不易变黄，国标面料。

4、手术衣要求：新疆精梳棉，无上浆、无拉伸。经过高温缩水处理，缩水率约4%。耐高温、耐氯漂。布质细腻、透气性好、富有垂感、耐摩擦、抗静电、耐氯漂、不褪色、终身（不起毛、不起球）不易变黄，国标面料。

5、病员服要求：新疆精梳棉，无上浆、无拉伸。经过高温缩水处理，缩水率约4%~5%。耐高温、耐氯漂。布质细腻、透气性好、富有垂感、耐摩擦、抗静电、耐氯漂、不褪色、终身（不起毛、不起球）不易变黄，国标面料。

6、所有服装需提供设计图。

7、提供色卡及服装样式供采购方选择。材质相同且色彩、面料、款式差异不大，应参照同款价执行。

9、制作精良、无脱线和现结、上口袋上端印单位名称（红色）并配工牌绳，领子内侧缝上商标、尺码、配挂衣绳。

10、包装要求：每件配外包装。

11、采购方预计采购护士服冬夏款各300套，医生工作服冬夏各200套，洗手衣200套，手术衣、病员服各200套，具体采购数量以采购方实际需求为准，中标单位根据采购方需要一次或分次供给。

12、确定中标单位后，中标单位需在25个工作日内开始供货。

13、中标后供货时需出具同批次产品原材料出厂检测报告，院方随机抽取工作服、手术衣、病员服、洗手衣一套送相关权威部门检测（中标单位承担检测费用），如发现与检测报告不相符，采购方有权随时终止合同并追究相关责任，因此发生的一切随时由中标方承担。

- 14、售后要求：投标人应以优良的服务态度，便捷的方式在2小时内响应，4小时内提出解决方案。返工或重做时间不超过10天。